FROST 575  SUPER

Anticongelante Inhibidor de Corrosión (575 HD) de acuerdo a normas ASTM

Homologado con  DETROIT DIESEL especificación DDC 93K217

Descripción del Producto:

Frost 575 HD Super es un anticongelante, refrigerante, e inhibidor de corrosión (575 HD)  en base a etilén glicol (MEG) con pre-carga de aditivos de tecnología, Hybrid Organic, (HOAT) ácidos orgánicos con nitritos, libre de fosfatos, silicatos, boratos, aminas.  Para ser usado en sistemas de enfriamiento de motores a diesel de equipo pesado, gas y gasolina.

Propiedades: 92 % Concentración MEG,

8%  Aditivo 575 HD			Resultados de		Especificación									Laboratorio   	 	ASTM

Densidad a .°F 60			g/cm3			tipico 1.118		1.110 – 1.145

ASTM(D-1122)

Refractividad a °c 20

(DIN 53491), ASTM D 1747)				aprox. 1.436

Reserva de alcalinidad		ml n/10 HCI		 11.0 			Reportar

(ASTM D-1121)

Formación de espuma						50 ml. 3.0 seg	    150 ml – 5 seg Max

(ASTM D 1881)

Punto de ebullición en 1013 mbar		°C		 160			163 (325) min

al 50% (ASTM D 1120)								108 (226) min

Punto de congelación (1:2)			°C		– 37			– 37

( ASTM D 1177 ) al 50%

Valor PH ( 1:2 )						tipico 9.5		7.5 a 11

( DIN 53785, ASTM D 1287)

Prueba de cavitación y erosión en la bomba de Agua 		9		 7 min

( ASTM D 2809)

Contenido de cenizas (1:2),  mass %  (ASTM  D-1119)	2.5 max	5 max

FROST 575 SUPER

Anticongelante Inhibidor de Corrosión (575 HD) de acuerdo a normas ASTM

Homologado con  DETROIT DIESEL especificación DDC 93K217

Corrosión en Vidrio:

Perdida de peso en mg / especímenes prueba de acuerdo a norma ASTM D-1384

Cobre						 1

Soldadura WL 30				 2.5

Estaño (Ms 63)				 0.5

Acero (St 37)					 1

Hierro (GG 25)				 2

Aluminio					 1

Beneficios:

- Brinda protección contra la cavitación y el “pitting” en las superficies metálicas y daños en los termostatos del sistema de enfriamiento. Protege contra la oxidación, y corrosión, los componentes de aluminio, bronce, hierro fundido, acero, soldadura y cobre

- Evita el sobre calentamiento y disminuye la temperatura de congelación en el motor.

- Es compatible con los sellos de la bomba de agua y minimiza la formación de solidos disueltos y abrasivos.

- Tiene una vida útil de 600,000 kms. ó 6000 hrs, con la concentración recomendada.

- No requiere de recarga de suplementos de aditivos ni preanálisis.

- Aprobado para motores OEM´S y homologado con Detroit Diesel 93K217 y con las siguientes normas.

- ASTM 3306  			  * CATERPILLAR EC1

- ASTM 4985			  * MILITARY CID A-A52624

- ASTM 6210			  * TMC RP-329

Aplicación:

- Optima diluir al 50% con agua, desmineralizada. Máxima concentración al 65%, mínima del 40 %

Seguridad: En caso de contacto con ojos y piel, lave con abundante agua. Conserve el envase cerrado y evite derrames. En caso de ser ingerido, no provoque el vómito y llame al médico inmediatamente. Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.